DEVIS MAÎTRE

PAVÉS, DALLES ET MURETS DE BÉTON PRÉFABRIQUÉS

1. – GÉNÉRALITÉS
   1. – CONTENU DE LA SECTION
2. Instructions générales particulières à la présente section.
3. Ouvrage(s) d’aménagement extérieur cnstitués des produits suivants :
   1. Pavés de béton préfabriqués
   2. Dalles de béton préfabriquées
   3. Blocs de muret de soutènement de béton préfabriqués
   4. Matériaux utilisés pour le lit de pose et les joints
4. Consignes d’entretien et de nettoyage de l’ouvrage.
5. Annexe de tous les produits concernés par ce devis maître.
   1. – NORMES DE RÉFÉRENCE
6. ASTM International Inc.
   1. **ASTM C979**, Standard Specification for Pigments for Integrally Colored Concrete
   2. **ASTM C1372**, Standard Specification for Segmental Retaining Wall
7. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
8. **CSA A231.2**, Precast Concrete Pavers.
9. **CSA A231.1**, Precast concrete paving slabs.
10. **CSA A283**, Code de qualification des laboratoires d’essai du béton
11. **CSA A23.1**, Béton - Constituants et exécution des travaux
    1. – MAQUETTE DE L’OUVRAGE
12. Mettre en place une maquette de l’ouvrage de [3] m X [3] m. Cette dernière servira à déterminer la surcharge du lit de pose, les lignes, les agencements, les couleurs et les textures des produits.
13. La maquette, une fois acceptée par l’architecte, constituera la norme pour juger de la conformité du travail et pourra être incorporée au projet.
14. Protéger cette maquette en vue de son intégration à l’ouvrage fini.
15. – PRODUITS
    1. – FABRICANTS
16. Les éléments de béton décrits plus bas sont fabriqués par PERMACON
17. Toute proposition d’élément jugé équivalent devra être soumise à l’approbation écrite de l’architecte, laquelle sera basée sur le contenu de documents techniques comparables à ceux de PERMACON (en ce qui concerne les normes d’essai, de performance, de fabrication, de durabilité, les finis, couleurs et autres paramètres) et sur les échantillons fournis par les fabricants concurrents.
    1. – PAVÉS DE BÉTON PRÉFABRIQUÉS

Pavés de béton préfabriqués conformes aux exigences de la norme CSA A231.2 et aux prescriptions suivantes.

***Note****: Les informations nécessaires des produits pour remplir cette section se trouvent dans la partie 4 -ANNEXE.*

1. FORMAT ET COULEURS :
2. Nom du produit : \_\_\_\_\_\_\_\_
3. Fini(s) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Couleur(s) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Dimensions (épaisseur x hauteur x longueur) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. CARACTÉRISTIQUES DU PAVÉ :
7. Résistance à la compression :
   * 1. + de 45 MPa
     2. 50 MPa (moyenne)
8. Résistance au gel-dégel avec sel de déglaçage :
9. 225 g/m² après 28 cycles
10. 500 g/m² après 49 cycles
11. Tolérances dimensionnelles :
12. Longueur : -1,0 à +2,0 mm
13. Largeur : -1,0 à +2,0 mm
14. Hauteur : ±3,0 mm
15. Lors d’applications Institutionnel et ou Industriel, le pavé de béton préfabriqué doit être intégral dans son épaisseur et ne doit pas être de type bi-couche.
    1. – DALLES DE BÉTON PRÉFABRIQUÉES

Dalles de béton préfabriquées conformes aux exigences de la norme CSA A231.1 et aux prescriptions suivantes.

***Note : Les informations nécessaires des produits pour remplir cette section se trouvent dans la partie 4 -ANNEXE.***

1. FORMAT ET COULEURS :
2. Nom du produit : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Fini(s) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Couleur(s) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Dimensions (épaisseur x Hauteur x longueur) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. CARACTÉRISTIQUES DE LA DALLE :
7. Résistance à la flexion :
8. ±4,5 MPa
9. Résistance au gel-dégel avec sel de déglaçage :
10. 225 g/m² après 28 cycles
11. 500 g/m² après 49 cycles
12. Tolérances dimensionnelles :
13. Longueur : -1,0 à +2,0 mm
14. Largeur : -1,0 à +2,0 mm
15. Hauteur : ±3,0 mm
16. Lors d’applications Institutionnel et ou Industriel, le pavé de béton préfabriqué doit être intégral dans son épaisseur et ne doit pas être de type bi-couche.
    1. – BLOCS DE MURET DE SOUTENEMENT DE BÉTON PRÉFABRIQUÉS

Blocs de muret de soutènement de béton préfabriqués conformes aux exigences de la norme ASTM C 1372 et aux prescriptions suivantes.

***Note : Les informations nécessaires des produits pour remplir cette section se trouvent dans la partie 4 -ANNEXE.***

1. FORMAT ET COULEURS :
2. Nom du produit : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Fini(s) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Couleur(s) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Dimensions (épaisseur x hauteur x longueur) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. CARACTÉRISTIQUES DU BLOC DE MURET DE SOUTENEMENT :
7. Résistance à la compression :
8. 20,7 MPa
9. Tolérances dimensionnelles :
10. Longueur : ±3,2 mm
11. Largeur : ±3,2 mm
12. Hauteur : ±3,2 mm
    1. – MATÉRIAUX UTILISÉS POUR LE LIT DE POSE ET LES JOINTS

***Note : Pour la mise en œuvre du lit de pose, choisir le sable en fonction de l’utilisation des surfaces de pavés, de la facilité d’approvisionnement et de la qualité des matériaux de la région. Pour la mise en œuvre des joints, nous suggérons la marque Techniseal pour la qualité et facilité d’approvisionnement du produit.***

1. Sable pour lit de pose : propre, non plastique, naturel ou obtenu par concassage de pierre ou de gravier, et exempt de matières étrangères et de substances nuisibles. La poussière de pierre et les criblures calcaires ne doivent pas être utilisées.
2. Granulométrie : selon le tableau ci-après – « Limites granulométriques du granulat fin » des normes CAN/CSA A23.1 et CSA A179.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Désignation des tamis | % passant pour lit de pose | % passant pour joints |
| 10 mm | [100] |  |
| 5 mm | [95-100] | 100 |
| 2,5 mm | [80-100] | 90 à 100 |
| 1,25 mm | [50-90] | 85 à 100 |
| 0,630 mm | [25-65] | 65 à 95 |
| 0,315 mm | [10-35] | 15 à 80 |
| 0,160 mm | [2-10] | 0 à 35 |
| 0,075 mm | [0-1] | 0 à 1 |

1. – EXÉCUTION
   1. – NETTOYAGE
2. Effectuer le nettoyage dans les conditions et au moment recommandés par le fabricant du produit de nettoyage [immédiatement avant d’appliquer l’enduit de scellement] et conformément aux directives [du professionnel].
3. Débarrasser la surface de toute matière étrangère non adhérente.
4. Appliquer les produits de nettoyage appropriés pour débarrasser l’ouvrage de toute souillure, conformément aux recommandations du fabricant.
5. Laisser la surface finie exempte de toute souillure.
6. – ANNEXE

Liste et descriptif des produits d’aménagement extérieur :

PAVÉS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavés | Finis | Couleurs | Dimensions (épaisseur x largeur x longueur) | | Norme |
| Brooklyn | Texturé | *Midnight*  *Rosewood* | **A** : 60 x 230 x 76 mm | **A**: 2 3/8 x 9 x 3 po. | CSA A231.2 |
| Capio | Lisse | *Noir Rockland*  *Nuancé Beige Ambré*  *Nuancé Gris Newport*  *Nuancé Gris Scandina* | **A** : 60 x 152 x 102 mm  **B** : 60 x 152 x 152 mm  **C** : 60 x 152 x 203 mm  **D** : 60 x 152 x 254 mm  **E** : 60 x 152 x 305 mm | **A**: 2 3/8 x 6 x 4 po.  **B**: 2 3/8 x 6 x 6 po.  **C**: 2 3/8 x 6 x 8 po.  **D**: 2 3/8 x 6 x 10 po.  **E**: 2 3/8 x 6 x 12 po. | CSA A231.2 |
| Cassara Grand Rectangle | Lisse | *Nuancé Beige Ambré*  *Nuancé Gris Ombragé*  *Nuancé Gris Scandina* | **A** : 100 x 300 x 700 mm | **A** : 4 x 11 13/16 x 27 9/16 po. | CSA A231.2 |
| Cassara Verde | Lisse | *Nuancé Gris Ombragé* | **A** : 80 x 300 x 450 mm | **A** : 3 1/8 x 11 13/16 x 17 3/4 po. | CSA A231.2 |
| Esbelto DuraFusion | Lisse | *DuraFusion Hickory*  *DuraFusion Marbella*  *DuraFusion Oasis DuraFusion Silverstone* | **A** : 80 x 305 x 610 mm | **A** : 3 1/8 x 12 x 24 po. | CSA A231.2 |
| Méga Melville | Lisse | *Noir Rockland*  *Nuancé Beige Ambré Nuancé Beige Margaux*  *Nuancé Gris Chambord Nuancé Gris Newport*  *Nuancé Gris Ombragé*  *Nuancé Gris Scandina* | **A** : 80 x 570 x 950 mm | **A** : 3 1/8 x 22 7/16 x 37 3/8 po. | CSA A231.2 |
| Melia 6 x 6 DuraFusion | Texturé | *DuraFusion Hickory*  *DuraFusion Marbella*  *DuraFusion Oasis* | **A** : 60 x 152 x 152 mm | **A** : 2 3/8 x 6 x 6 po. | CSA A231.2 |
| Melville 80 et Melville 80 DuraFusion | Lisse | *DuraFusion Hickory*  *DuraFusion Marbella*  *DuraFusion Oasis DuraFusion Silverstone*  *Noir Rockland*  *Nuancé Beige Ambré Nuancé Beige Margaux Nuancé Gris Chambord Nuancé Gris Newport*  *Nuancé Gris Ombragé Nuancé Gris Scandina* | **A** : 80 x 190 x 380 mm **B** : 80 x 380 x 380 mm **C** : 80 x 380 x 570 mm | **A** : 3 1/8 x 7 1/2 x 15 po. **B** : 3 1/8 x 15 x 15 po. **C** : 3 1/8 x 15 x 22 7/16 po. | CSA A231.2 |
| Melville 60 Petit Rectangle | Lisse | *Noir Rockland*  *Nuancé Beige Ambré*  *Nuancé Gris Ombragé*  *Nuancé Gris Scandina* | **A** : 60 x 190 x 380 mm | **A**: 2 3/8 x 7 1/2 x 15 po. | CSA A231.2 |
| Melville 80 Petit Rectangle | Lisse | *Noir Rockland*  *Nuancé Beige Ambré*  *Nuancé Gris Ombragé*  *Nuancé Gris Scandina* | **A** : 80 x 190 x 380 mm | **A**: 3 1/8 x 7 1/2 x 15 po. |  |
| Melville Plank Slim | Lisse | *Nuancé Gris Scandina*  *Noir Rockland* | **A** : 80 x 127 x 300 mm  **B** : 80 x 127 x 400 mm  **C** : 80 x 127 x 500 mm | **A** : 3 1/8 x 5 x 11 13/16 po. **B** : 3 1/8 x 5 x 15 3/4 po. **C** : 3 1/8 x 5 x 19 11/16 po. | CSA A231.2 |
| Melville Plank Large | Lisse | *Nuancé Gris Scandina*  *Noir Rockland* | **A** : 80 x 190 x 300 mm  **B** : 80 x 190 x 400 mm  **C** : 80 x 190 x 500 mm | **A** : 3 1/8 x 7 1/2 x 11 13/16 po. **B** : 3 1/8 x 7 1/2 x 15 3/4 po. **C** : 3 1/8 x 7 1/2 x 19 11/16 po. | CSA A231.2 |
| Melville Classic 60 / Niagara 60 | Lisse | *Gris* | **A** : 60 x 100 x 200 mm | **A**: 2 3/8 x 3 15/16 x 7 7/8 po. | CSA A231.2 |
| Mondrian Plus 80 | Texturé | *Nuancé Beige Amboise Nuancé Beige Margaux Nuancé Gris Newport*  *Nuancé Gris Norvick*  *Nuancé Gris Scandina* | **A** : 80 x 165 x 330 mm **B** : 80 x 330 x 330 mm **C** : 80 x 330 x 495 mm | **A** : 3 1/8 x 6 1/2 x 13 po. **B** : 3 1/8 x 13 x 13 po. **C** : 3 1/8 x 13 x 19 1/2 po. | CSA A231.2 |
| Mondrian Plus 60 Petit Rectangle | Texturé | *Noir Rockland* | **A** : 60 x 330 x 165 mm | **A**: 2 3/8 x 13 x 6 1/2 po. | CSA A231.2 |
| Mondrian Plus 80 Petit Rectangle | Texturé | *Noir Rockland* | **A** : 80 x 330 x 165 mm | **A**: 3 1/8 x 13 x 6 1/2 po. | CSA A231.2 |
| Paléo Plus | Lisse | *Nuancé Beige Bourbon*  *Nuancé Gris Norvick* | **A** : 60 x 150 x 130 mm  **B** : 60 x 150 x 150 mm  **C** : 60 x 150 x 170 mm  **D** : 60 x 150 x 188 mm | **A**: 2 3/8 x 5 5/7 x 5 1/8 po.  **B**: 2 3/8 x 5 5/7 x 5 7/8 po.  **C**: 2 3/8 x 5 5/7 x 6 11/16 po.  **D**: 2 3/8 x 5 5/7 x 7 3/8 po. | CSA A231.2 |
| Trafalgar | Texturé | *Nuancé Beige Amboise Nuancé Beige Margaux Nuancé Gris Newport Nuancé Gris Norvick* | **A** : 60 x 100 x 200 mm **B** : 60 x 200 x 200 mm **C** : 60 x 300 x 200 mm | **A** : 2 3/8 x 3 15/16 x 7 7/8 po. **B** : 2 3/8 x 7 7/8 x 7 7/8 po. **C** : 2 3/8 x 11 13/16 x 7 7/8 po. | CSA A231.2 |
| Vendome 60 | Texturé | *Noir Rockland Nuancé Beige Margaux Nuancé Gris Newport* | **A** : 60 x 130 x 197 mm **B** : 60 x 130 x 262 mm **C** : 60 x 130 x 327 mm | **A** : 2 3/8 x 5 1/8 x 7 3/4 po. **B** : 2 3/8 x 5 1/8 x 10 5/16 po. **C** : 2 3/8 x 5 1/8 x 12 7/8 po. | CSA A231.2 |
| Vendome 80 | Texturé | *Noir Rockland Nuancé Beige Margaux Nuancé Gris Newport* | **A** : 80 x 130 x 197 mm **B** : 80 x 130 x 262 mm **C** : 80 x 130 x 327 mm | **A** : : 3 1/8 x 5 1/8 x 7 3/4 po. **B** : : 3 1/8 x 5 1/8 x 10 5/16 po. **C** : : 3 1/8 x 5 1/8 x 12 7/8 po. | CSA A231.2 |
| Virage | Lisse | *Nuancé Gris Scandina* | **A** : 80 x 300 x 300 mm | **A** : 3 1/8 x 11 7/8 x 11 7/8 po. | CSA A231.2 |
| Zen | Lisse | *Nuancé Beige Ambré Nuancé Gris Scandina* | **A** : 80 x 190 x 380 mm | **A** : 3 1/8 x 7 1/2 x 15 po. | CSA A231.2 |
| Agora | Lisse | *Noir Rockland Nuancé Beige Ambré*  *Nuancé Gris Ombragé*  *Nuancé Gris Scandina* | **A** : 80 x 167 x 300 mm **B** : 80 x 200 x 300 mm **C** : 80 x 233 x 300 mm | **A** : 3 1/8 x 6 9/16 x 11 po. **B** : 3 1/8 x 7 7/8 x 11 po. **C** : 3 1/8 x 9 3/16 x 11 po. | CSA A231.2 |
| Agora Grand Rectangle | Lisse | *Noir Rockland Nuancé Beige Ambré Nuancé Gris Ombragé Nuancé Gris Scandina* | **A** : 80 x 233 x 300 mm | **A** : 3 1/8 x 9 3/16 x 11 po. | CSA A231.2 |
| Agora 100 | Lisse | *Noir Rockland Nuancé Beige Ambré Nuancé Gris Ombragé Nuancé Gris Scandina* | **A** : 100 x 167 x 300 mm **B** : 100 x 200 x 300 mm **C** : 100 x 233 x 300 mm | **A** : 4 x 6 9/16 x 11 po. **B** : 4 x 7 7/8 x 11 po. **C** : 4 x 9 3/16 x 11 po. | CSA A231.2 |
| Agora 100 Grand Rectangle | Lisse | *Noir Rockland Nuancé Beige Ambré Nuancé Gris Ombragé Nuancé Gris Scandina* | **A** : 100 x 233 x 300 mm | **A** : 4 x 9 3/16 x 11 po. | CSA A231.2 |
| Agora Aqua | Lisse | *Noir Rockland Nuancé Beige Ambré Nuancé Gris Ombragé Nuancé Gris Scandina* | **A** : 80 x 167 x 300 mm **B** : 80 x 200 x 300 mm **C** : 80 x 233 x 300 mm | **A** : 3 1/8 x 6 9/16 x 11 po. **B** : 3 1/8 x 7 7/8 x 11 po. **C** : 3 1/8 x 9 3/16 x 11 po. | CSA A231.2 |
| Agora Aqua Grand Rectangle | Lisse | *Noir Rockland Nuancé Beige Ambré Nuancé Gris Ombragé Nuancé Gris Scandina* | **A** : 80 x 233 x 300 mm | **A** : 3 1/8 x 9 3/16 x 11 po. | CSA A231.2 |
| AquaPave | Lisse | *Naturel* | **A** : 80 x 98 x 198 mm | **A** : 3 1/8 x 3 41/48 x 7 po. | CSA A231.2 |
| Boulevard 300 | Lisse | *Blanc Blé des Champs*  *Charbon Charbon Pâle*  *Gris Beige*  *Gris Cendré Gris Pâle Noir ETX*  *Rouge* | **A** : 100 x 100 x 300 mm **B** : 100 x 100 x 450 mm **C** : 100 x 150 x 450 mm **D** : 100 x 150 x 150 mm **E** : 100 x 150 x 300 mm **F** : 100 x 300 x 300 mm **G** : 100 x 200 x 600 mm **H** : 100 x 300 x 600 mm **I** : 100 x 600 x 600 mm  **J** : 100 x 100 x 600 mm  **K** : 100 x 200 x 400 mm | **A** : 4 x 4 x 11 13/16 po. **B** : 4 x 4 x 17 3/4 po. **C** : 4 x 5 7/8 x 17 3/4 po. **D** : 4 x 5 7/8 x 5 7/8 po. **E** : 4 x 5 7/8 x 11 13/16 po. **F** : 4 x 11 13/16 x 11 13/16 po. **G** : 4 x 7 7/8 x 23 5/8 po. **H** : 4 x 11 13/16 x 23 5/8 po. **I** : 4 x 23 5/8 x 23 5/8 po.  **J** : 4 x 4 x 23 5/8 po.  **K** : 4 x 7 7/8 x 15 3/4 po. | CSA A231.2 |
| Granitech | *Blanc Opale Blé des Champs*  *Brun Cambrien*  *Charbon Charbon Pâle Gris Beige Gris Cendré Gris Pâle Gris Stanstead Noir Cambrien* | **A** : 100 x 100 x 300 mm **B** : 100 x 100 x 450 mm **C** : 100 x 150 x 450 mm **D** : 100 x 150 x 150 mm **E** : 100 x 150 x 300 mm **F** : 100 x 300 x 300 mm **G** : 100 x 200 x 600 mm **H** : 100 x 300 x 600 mm **I** : 100 x 600 x 600 mm  **J** : 100 x 100 x 600 mm  **K** : 100 x 200 x 400 mm | **A** : 4 x 4 x 11 13/16 po. **B** : 4 x 4 x 17 3/4 po. **C** : 4 x 5 7/8 x 17 3/4 po. **D** : 4 x 5 7/8 x 5 7/8 po. **E** : 4 x 5 7/8 x 11 13/16 po. **F** : 4 x 11 13/16 x 11 13/16 po. **G** : 4 x 7 7/8 x 23 5/8 po. **H** : 4 x 11 13/16 x 23 5/8 po. **I** : 4 x 23 5/8 x 23 5/8 po.  **J** : 4 x 4 x 23 5/8 po.  **K** : 4 x 7 7/8 x 15 3/4 po. |
| Boulevard 500 | Lisse | *Blanc Blé des Champs*  *Charbon Charbon Pâle*  *Gris Beige*  *Gris Cendré Gris Pâle Noir ETX*  *Rouge* | **A** : 100 x 500 x 500 mm | **A** : 4 x 19 11/16 x 19 11/16 po. | CSA A231.2 |
| Granitech | *Blanc Opale Blé des Champs*  *Brun Cambrien*  *Charbon Charbon Pâle Gris Beige Gris Cendré Gris Pâle Gris Stanstead Noir Cambrien* | **A** : 100 x 500 x 500 mm | **A** : 4 x 19 11/16 x 19 11/16 po. |
| Boulevard Drain | Lisse | *Blanc Blé des Champs*  *Charbon Charbon Pâle*  *Gris Beige*  *Gris Cendré Gris Pâle Noir ETX*  *Rouge* | **A** : 100 x 209 x 209 mm  **B** : 100 x 150 x 300 mm | **A** : 4 x 8 1/4 x 8 1/4 po.  **B** : 4 x 5 7/8 x 11 13/16 po. | CSA A231.2 |
| Granitech | *Blanc Opale Blé des Champs*  *Brun Cambrien*  *Charbon Charbon Pâle Gris Beige Gris Cendré Gris Pâle Gris Stanstead Noir Cambrien* | **A** : 100 x 209 x 209 mm  **B** : 100 x 150 x 300 mm | **A** : 4 x 8 1/4 x 8 1/4 po.  **B** : 4 x 5 7/8 x 11 13/16 po. |
| Boulevard Hexagone | Lisse | *Blanc Blé des Champs*  *Charbon Charbon Pâle*  *Gris Beige*  *Gris Cendré Gris Pâle Noir ETX*  *Rouge* | **A** : 100 x 256 x 300 mm | **A** : 4 x 10 1/16 x 11 13/16 po. | CSA A231.2 |
| Boulevard Strié | Lisse | *Blanc Blé des Champs*  *Charbon Charbon Pâle*  *Gris Beige*  *Gris Cendré Gris Pâle Noir ETX*  *Rouge* | **A** : 100 x 300 x 300 mm | **A** : 4 x 11 13/16 x 11 13/16 po. | CSA A231.2 |
| Boulevard Tactile | Texturé | *Gris Cendré* | **A** : 100 x 300 x 300 mm | **A** : 4 x 11 13/16 x 11 13/16 po. | CSA A231.2 |
| Boulevard Verde | Lisse | *Blanc Blé des Champs*  *Charbon Charbon Pâle*  *Gris Beige*  *Gris Cendré Gris Pâle Noir ETX*  *Rouge* | **A** : 100 x 300 x 450 mm *(taux d’ouverture : 50%)* | **A** : 4 x 11 13/16 x 17 3/4 po. *(taux d’ouverture : 50%)* | CSA A231.2 |
| Boulevard TLI 80 | Lisse | *Blanc Blé des Champs*  *Charbon Charbon Pâle Gris Beige Gris Cendré Gris Pâle Noir ETX*  *Rouge* | **A** : 90 x 120 x 240 mm | **A** : 3 1/2 x 4 3/4 x 9 1/2 po. | CSA A231.2 |
| Boulevard TLI 90 | Lisse | *Blanc Blé des Champs*  *Charbon Charbon Pâle*  *Gris Beige*  *Gris Cendré Gris Pâle Noir ETX*  *Rouge* | **A** : 90 x 160 x 240 mm **B** : 90 x 320 x 520 mm | **A** : 3 1/2 x 6 5/16 x 9 1/2 po. **B** : 3 1/2 x 12 5/8 x 20 23/48 po. | CSA A231.2 |
| Granitech | *Blanc Opale Blé des Champs*  *Brun Cambrien*  *Charbon Charbon Pâle Gris Beige Gris Cendré Gris Pâle Gris Stanstead Noir Cambrien* | **A** : 90 x 160 x 240 mm **B** : 90 x 320 x 520 mm | **A** : 3 1/2 x 6 5/16 x 9 1/2 po. **B** : 3 1/2 x 12 5/8 x 20 23/48 po. |
| Boulevard TLI 100 | Lisse | *Blanc Blé des Champs*  *Charbon Charbon Pâle*  *Gris Beige*  *Gris Cendré Gris Pâle Noir ETX*  *Rouge* | **A** : 100 x 150 x 300 mm **B** : 100 x 300 x 300 mm **C** : 100 x 300 x 700 mm | **A** : 4 x 5 7/8 x 11 13/16 po. **B** : 4 x 11 13/16 x 11 13/16 po. **C** : 4 x 11 13/16 x 27 9/16 po. | CSA A231.2 |
| Granitech | *Blanc Opale Blé des Champs*  *Brun Cambrien*  *Charbon Charbon Pâle Gris Beige Gris Cendré Gris Pâle Gris Stanstead Noir Cambrien* | **A** : 100 x 150 x 300 mm **B** : 100 x 300 x 300 mm **C** : 100 x 300 x 700 mm | **A** : 4 x 5 7/8 x 11 13/16 po. **B** : 4 x 11 13/16 x 11 13/16 po. **C** : 4 x 11 13/16 x 27 9/16 po. |
| Boulevard TLI 150 | Lisse | *Blanc Blé des Champs*  *Charbon Charbon Pâle*  *Gris Beige*  *Gris Cendré Gris Pâle Noir ETX*  *Rouge* | **A** : 150 x 500 x 125 mm **B** : 150 x 500 x 250 mm **C** : 150 x 500 x 500 mm **D** : 150 x 500 x 750 mm **E** : 150 x 200 x 200 mm | **A** : 5 7/8 x 19 11/16 x 4 15/16 po. **B** : 5 7/8 x 19 11/16 x 9 7/8 po. **C** : 5 7/8 x 19 11/16 x 19 11/16 po. **D** : 5 7/8 x 19 11/16 x 29 1/2 po. **E** : 5 7/8 x 7 7/8 x 7 7/8 po. | CSA A231.2 |
| Granitech | *Blanc Opale Blé des Champs*  *Brun Cambrien*  *Charbon Charbon Pâle Gris Beige Gris Cendré Gris Pâle Gris Stanstead Noir Cambrien* | **A** : 150 x 500 x 125 mm **B** : 150 x 500 x 250 mm **C** : 150 x 500 x 500 mm **D** : 150 x 500 x 750 mm **E** : 150 x 200 x 200 mm | **A** : 5 7/8 x 19 11/16 x 4 15/16 po. **B** : 5 7/8 x 19 11/16 x 9 7/8 po. **C** : 5 7/8 x 19 11/16 x 19 11/16 po. **D** : 5 7/8 x 19 11/16 x 29 1/2 po. **E** : 5 7/8 x 7 7/8 x 7 7/8 po. |
| Boulevard TLI 90 Crescendo 320 | Lisse | *Blanc Blé des Champs*  *Charbon Charbon Pâle*  *Gris Beige*  *Gris Cendré Gris Pâle Noir ETX*  *Rouge* | **A** : 90 x 320 x 300 mm **B** : 90 x 320 x 320 mm **C** : 90 x 320 x 360 mm **D** : 90 x 320 x 400 mm **E** : 90 x 320 x 440 mm | **A** : 3 1/2 x 12 5/8 x 9 1/2 po. **B** : 3 1/2 x 12 5/8 x 12 5/8 po. **C** : 3 1/2 x 12 5/8 x 14 3/16 po. **D** : 3 1/2 x 12 5/8 x 15 3/4 po. **E** : 3 1/2 x 12 5/8 x 17 5/16 po. | CSA A231.2 |
| Granitech | *Blanc Opale Blé des Champs*  *Brun Cambrien*  *Charbon Charbon Pâle Gris Beige Gris Cendré Gris Pâle Gris Stanstead Noir Cambrien* | **A** : 90 x 320 x 300 mm **B** : 90 x 320 x 320 mm **C** : 90 x 320 x 360 mm **D** : 90 x 320 x 400 mm **E** : 90 x 320 x 440 mm | **A** : 3 1/2 x 12 5/8 x 9 1/2 po. **B** : 3 1/2 x 12 5/8 x 12 5/8 po. **C** : 3 1/2 x 12 5/8 x 14 3/16 po. **D** : 3 1/2 x 12 5/8 x 15 3/4 po. **E** : 3 1/2 x 12 5/8 x 17 5/16 po. |
| Boulevard TLI 100 Crescendo 300 | Lisse | *Blanc Blé des Champs*  *Charbon Charbon Pâle*  *Gris Beige*  *Gris Cendré Gris Pâle Noir ETX*  *Rouge* | **A** : 100 x 300 x 400 mm **B** : 100 x 300 x 500 mm **C** : 100 x 300 x 600 mm | **A** : 4 x 11 13/16 x 15 3/4 po. **B** : 4 x 11 13/16 x 19 11/16 po. **C** : 4 x 11 13/16 x 23 5/8 po. | CSA A231.2 |
| Boulevard TLI 150 Crescendo 125 | Lisse | *Blanc Blé des Champs*  *Charbon Charbon Pâle*  *Gris Beige*  *Gris Cendré Gris Pâle Noir ETX*  *Rouge* | **A** : 150 x 125 x 333,33 mm **B** : 150 x 125 x 416,67 mm **C** : 150 x 125 x 458,33 mm **D** : 150 x 125 x 500 mm **E** : 150 x 125 x 541,67 mm  **F** : 150 x 125 x 583,33 mm | **A** : 5 7/8 x 4 15/16 x 13 1/8 po. **B** : 5 7/8 x 4 15/16 x 16 3/8 po. **C** : 5 7/8 x 4 15/16 x 18 po. **D** : 5 7/8 x 4 15/16 x 19 11/16 po. **E** : 5 7/8 x 4 15/16 x 21 5/16 po.  **F** : 5 7/8 x 4 15/16 x 23 po. | CSA A231.2 |
| Granitech | *Blanc Opale Blé des Champs*  *Brun Cambrien*  *Charbon Charbon Pâle Gris Beige Gris Cendré Gris Pâle Gris Stanstead Noir Cambrien* | **A** : 150 x 125 x 333,33 mm **B** : 150 x 125 x 416,67 mm **C** : 150 x 125 x 458,33 mm **D** : 150 x 125 x 500 mm **E** : 150 x 125 x 541,67 mm  **F** : 150 x 125 x 583,33 mm | **A** : 5 7/8 x 4 15/16 x 13 1/8 po. **B** : 5 7/8 x 4 15/16 x 16 3/8 po. **C** : 5 7/8 x 4 15/16 x 18 po. **D** : 5 7/8 x 4 15/16 x 19 11/16 po. **E** : 5 7/8 x 4 15/16 x 21 5/16 po.  **F** : 5 7/8 x 4 15/16 x 23 po. |
| Boulevard TLI 150 Crescendo 320 | Lisse | *Blanc Blé des Champs*  *Charbon Charbon Pâle*  *Gris Beige*  *Gris Cendré Gris Pâle Noir ETX*  *Rouge* | **A** : 150 x 320 x 240 mm **B** : 150 x 320 x 320 mm **C** : 150 x 320 x 360 mm **D** : 150 x 320 x 400 mm **E** : 150 x 320 x 440 mm | **A** : 5 7/8 x 12 5/8 x 9 1/2 po. **B** : 5 7/8 x 12 5/8 x 12 5/8 po. **C** : 5 7/8 x 12 5/8 x 14 3/16 po. **D** : 5 7/8 x 12 5/8 x 15 3/4 po. **E** : 5 7/8 x 12 5/8 x 17 5/16 po. | CSA A231.2 |
| Granitech | *Blanc Opale Blé des Champs*  *Brun Cambrien*  *Charbon Charbon Pâle Gris Beige Gris Cendré Gris Pâle Gris Stanstead Noir Cambrien* | **A** : 150 x 320 x 240 mm **B** : 150 x 320 x 320 mm **C** : 150 x 320 x 360 mm **D** : 150 x 320 x 400 mm **E** : 150 x 320 x 440 mm | **A** : 5 7/8 x 12 5/8 x 9 1/2 po. **B** : 5 7/8 x 12 5/8 x 12 5/8 po. **C** : 5 7/8 x 12 5/8 x 14 3/16 po. **D** : 5 7/8 x 12 5/8 x 15 3/4 po. **E** : 5 7/8 x 12 5/8 x 17 5/16 po. |
| Boulevard TLI 200 Crescendo 300 | Lisse | *Blanc Blé des Champs*  *Charbon Charbon Pâle*  *Gris Beige*  *Gris Cendré Gris Pâle Noir ETX*  *Rouge* | **A** : 200 x 300 x 300 mm **B** : 200 x 300 x 412,5 mm **C** : 200 x 300 x 487,5 mm **D** : 200 x 300 x 525 mm **E** : 200 x 300 x 562,5 mm **F** : 200 x 300 x 637,5 mm **G** : 200 x 300 x 675 mm | **A** : 7 7/8 x 11 13/16 x 11 13/16 po. **B** : 7 7/8 x 11 13/16 x 16 1/4 po. **C** : 7 7/8 x 11 13/16 x 19 3/16 po. **D** : 7 7/8 x 11 13/16 x 20 5/8 po. **E** : 7 7/8 x 11 13/16 x 22 1/8 po. **F** : 7 7/8 x 11 13/16 x 25 1/8 po. **G** : 7 7/8 x 11 13/16 x 26 9/16 po. | CSA A231.2 |
| Granitech | *Blanc Opale Blé des Champs*  *Brun Cambrien*  *Charbon Charbon Pâle Gris Beige Gris Cendré Gris Pâle Gris Stanstead Noir Cambrien* | **A** : 200 x 300 x 300 mm **B** : 200 x 300 x 412,5 mm **C** : 200 x 300 x 487,5 mm **D** : 200 x 300 x 525 mm **E** : 200 x 300 x 562,5 mm **F** : 200 x 300 x 637,5 mm **G** : 200 x 300 x 675 mm | **A** : 7 7/8 x 11 13/16 x 11 13/16 po. **B** : 7 7/8 x 11 13/16 x 16 1/4 po. **C** : 7 7/8 x 11 13/16 x 19 3/16 po. **D** : 7 7/8 x 11 13/16 x 20 5/8 po. **E** : 7 7/8 x 11 13/16 x 22 1/8 po. **F** : 7 7/8 x 11 13/16 x 25 1/8 po. **G** : 7 7/8 x 11 13/16 x 26 9/16 po. |
| Melville Classic 80 / Niagara 80 | Lisse | *Gris* | **A** : 80 x 100 x 200 mm | **A** : 3 1/8 x 3 15/16 x 7 7/8 po. | CSA A231.2 |
| Paleo-Tec | Lisse | *Gris Pâle Noir Rockland*  *Nuancé Brun et Rouge Nuancé Gris Norvick* | **A** : 100 x 140 x 220 mm | **A** : 4 x 5 1/2 x 8 5/8 po. | CSA A231.2 |
| Vertex | Lisse | *Blanc Blé des Champs*  *Charbon Charbon Pâle Gris Beige Gris Cendré Gris Pâle Noir ETX*  *Rouge* | **A** : 100 x 150 et 300 x 600 mm **B** : 100 x 150 et 300 x 600 mm | **A** : 4 x 5 7/8 et 11 13/16 x 23 5/8 po. **B** : 4 x 5 7/8 et 11 13/16 x 23 5/8 po. | CSA A231.2 |

DALLES

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dalles | Finis | Couleurs | Dimensions (épaisseur x largeur x longueur) | | Norme |
| Cassara Grand Rectangle | Lisse | *Noir Rockland*  *Nuancé Beige Ambré*  *Nuancé Gris Ombragé*  *Nuancé Gris Scandina* | **A** : 60 x 300 x 700 mm | **A** : 2 3/8 x 11 13/16 x 27 9/16 po. | CSA A231.1 |
| Cité | Lisse | *Gris Alpin*  *Cameo Beige Gris Sterling* | **A** : 60 x 500 x 750 mm | **A** : 2 3/8 x 19 11/16 x 29 1/2 po. | CSA A231.1 |
| Esbelto et Esbelto DuraFusion | Lisse | *DuraFusion Hickory*  *DuraFusion Marbella*  *DuraFusion Oasis DuraFusion Silverstone Nuancé Beige Ambré Nuancé Gris Scandina* | **A** : 60 x 305 x 610 mm | **A** : 2 3/8 x 12 x 24 po. | CSA A231.1 |
| Méga Melville | Lisse | *Noir Rockland*  *Nuancé Beige Ambré Nuancé Beige Margaux*  *Nuancé Gris Chambord*  *Nuancé Gris Newport*  *Nuancé Gris Ombragé*  *Nuancé Gris Scandina* | **A** : 60 x 570 x 950 mm | **A** : 2 3/8 x 22 7/16 x 37 3/8 po. | CSA A231.1 |
| Melia DuraFusion | Texturé | *DuraFusion Marbella*  *DuraFusion Oasis* | **A** : 60 x 226 x 457 mm **B** : 60 x 457 x 457 mm **C** : 60 x 457 x 686 mm | **A** : 2 3/8 x 9 x 18 po. **B** : 2 3/8 x 18 x 18 po. **C** : 2 3/8 x 18 x 27 po. | CSA A231.1 |
| Melia 18 x 36 DuraFusion | Texturé | *DuraFusion Marbella*  *DuraFusion Oasis* | **A** : 60 x 457 x 914 mm | **A** : 2 3/8 x 18 x 36 po. | CSA A231.1 |
| Melville 24 x 24 | Lisse | *Nuancé Beige Ambré*  *Nuancé Gris Newport*  *Nuancé Gris Scandina* | **A** : 60 x 610 x 610 mm | **A** : 2 3/8 x 24 x 24 po. | CSA A231.1 |
| Melville 60 et Melville 60 DuraFusion | Lisse | *DuraFusion Hickory*  *DuraFusion Marbella*  *DuraFusion Oasis DuraFusion Silverstone Noir Rockland*  *Nuancé Beige Ambré Nuancé Beige Margaux Nuancé Gris Chambord*  *Nuancé Gris Newport*  *Nuancé Gris Ombragé Nuancé Gris Scandina* | **A** : 60 x 190 x 380 mm **B** : 60 x 380 x 380 mm **C** : 60 x 380 x 570 mm | **A** : 2 3/8 x 7 1/2 x 15 po. **B** : 2 3/8 x 15 x 15 po. **C** : 2 3/8 x 15 x 22 7/16 po. | CSA A231.1 |
| Métrik | Lisse | *Noir Rockland*  *Nuancé Gris Scandina* | **A** : 60 x 70 x 280 mm | **A** : 2 3/8 x 2 3/4 x 11 po. | CSA A231.1 |
| Mondrian Plus 60 | Texturé | *Nuancé Beige Amboise Nuancé Beige Margaux Nuancé Gris Newport*  *Nuancé Gris Norvick*  *Nuancé Gris Scandina* | **A** : 60 x 165 x 330 mm **B** : 60 x 330 x 330 mm **C** : 60 x 330 x 495 mm | **A** : 2 3/8 x 6 1/2 x 13 po. **B** : 2 3/8 x 13 x 13 po. **C** : 2 3/8 x 13 x 19 1/2 po. | CSA A231.1 |
| Rosebel | Texturé | *Nuancé Beige Amboise Nuancé Beige Margaux Nuancé Gris Newport Nuancé Gris Norvick* | **A** : 60 x 389 x 400 mm **B** : 60 x 389 x 500 mm | **A** : 2 3/8 x 15 5/16 x 22 po. **B** : 2 3/8 x 15 5/16 x 29 3/4 po. | CSA A231.1 |
| Vertex | Lisse | *Nuancé Beige Ambré*  *Nuancé Gris Scandina* | **A** : 60 x 200 et 302 x 610 mm  **B** : 60 x 200 et 302 x 610 mm | **A** : 2 3/8 x 7 7/8 et 11 7/8 x 24 po.  **B** : 2 3/8 x 7 7/8 et 11 7/8 x 24 po. | CSA A231.1 |
| Wilfrid | Lisse | *Nuancé Beige Ambré*  *Nuancé Gris Newport Nuancé Gris Scandina* | **A** : 60 x 570 x 380 mm **B** : 60 x 570 x 570 mm **C** : 60 x 570 x 950 mm | **A** : 2 3/8 x 22 7/16 x 15 po. **B** : 2 3/8 x 22 7/16 x 22 7/16 po. **C** : 2 3/8 x 22 7/16 x 37 3/8 po. | CSA A231.1 |
| SmartCast Reflect | Lisse | *Blanc* | **A** : 50 x 600 x 600 mm | **A** : 2 x 23 5/8 x 23 5/8 po. | CSA A231.1 |
| Urbaine | Lisse | *Blanc*  *Gris Beige*  *Gris Cendré*  *Gris Pâle*  *Nuancé Gris Bayona* | **A** : 55 x 610 x 610 mm | **A** : 2 3/16 x 24 x 24 po. | CSA A231.1 |
| Versailles | Texturé | *Gris Alpin Gris Trenton* | **A** : 50 x 610 x 610 mm | **A** : 2 x 24 x 24 po. | CSA A231.1 |

MURETS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Murets | Finis | Couleurs | Dimensions (hauteur x profondeur x longueur) | | Norme |
| Celtik | Texturé | *Nuancé Gris Norvick Nuancé Sheffield Beige et Noir* | **A**: 90 x 225 x 175 mm **B**: 90 x 225 x 265 mm **C**: 90 x 225 x 345 mm **D** : 90 x 225 x 435 mm | **A**: 3 9/16 x 8 7/8" x 6 7/8 po. **B**: 3 9/16 x 8 7/8" x 10 7/16 po. **C**: 3 9/16 x 8 7/8" x 13 9/16 po. **D** : 3 9/16 x 8 7/8" x 17 1/8 po. | ASTM C 1372 |
| Grande 375 Standard | Texturé | *Gris* | **A** : 200 x 375 x 1000 mm | **A** : 7 7/8 x 14 3/4 x 39 3/8 po. | ASTM C 1372 |
| Grande 750 Standard | Texturé | *Gris* | **A** : 200 x 750 x 1000 mm | **A** : 7 7/8 x 29 1/2 x 39 3/8 po. | ASTM C 1372 |
| Grande 1125 Standard | Texturé | *Gris* | **A** : 200 x 1000 x 1000 mm | **A** : 7 7/8 x 44 5/16 x 39 3/8 po. | ASTM C 1372 |
| Grande unité de coin | Texturé | *Gris* | **A** : 200 x 500 x 1000 mm | **A** : 7 7/8 x 19 11/16 x 39 3/8 po. | ASTM C 1372 |
| Grande Wedge | Texturé | *Gris* | **A** : 200 x 312,5 x 380 et 250 mm | **A** : 7 7/8 x 12 5/16 x 14 15/16 et 9 7/8 po. | ASTM C 1372 |
| Grande Lisse 375 Standard | Lisse | *Gris* | **A** : 200 x 375 x 1000 mm | **A** : 7 7/8 x 14 3/4 x 39 3/8 po. | ASTM C 1372 |
| Grande Lisse 750 Standard | Lisse | *Gris* | **A** : 200 x 750 x 1000 mm | **A** : 7 7/8 x 29 1/2 x 39 3/8 po. | ASTM C 1372 |
| Grande Lisse 1125 Standard | Lisse | *Gris* | **A** : 200 x 1000 x 1000 mm | **A** : 7 7/8 x 44 5/16 x 39 3/8 po. | ASTM C 1372 |
| Grande Lisse unité de coin | Lisse | *Gris* | **A** : 200 x 500 x 1000 mm | **A** : 7 7/8 x 19 11/16 x 39 3/8 po. | ASTM C 1372 |
| Keystone Face Droite - Compact | Texturé | *Gris Fumé* | **A** : 204 x 305 x 457 mm | **A** : 8 x 12 x 18 po. | ASTM C 1372 |
| Keystone Bloc de coin | Texturé | *Gris Fumé* | **A** : 204 x 230 x 450 mm | **A** : 8 x 9 x 18 po. | ASTM C 1372 |
| Lafitt Tandem 90 | Texturé | *Nuancé Beige Margaux Nuancé Gris Newport Nuancé Gris Scandina* | **A** : 90 x 67 x 201 mm **B** : 90 x 67 x 268 mm **C** : 90 x 67 x 335 mm **D** : 90 x 67 x 402 mm | **A** : 3 9/16 x 2 5/8 x 7 7/8 po. **B** : 3 9/16 x 2 5/8 x 10 1/2 po. **C** : 3 9/16 x 2 5/8 x 13 3/16 po. **D** : 3 9/16 x 2 5/8 x 15 13/16 po. | ASTM C 1372 |
| Lafitt Tandem 180 | Texturé | *Nuancé Beige Margaux*  *Nuancé Gris Newport Nuancé Gris Scandina* | **A**: 180 x 67 x 335 mm **B**: 180 x 67 x 402 mm **C**: 180 x 67 x 469 mm | **A**: 7 1/16 x 2 5/8 x 13 3/16 po. **B**: 7 1/16 x 2 5/8 x 15 13/16 po. **C**: 7 1/16 x 2 5/8 x 18 1/2 po. | ASTM C 1372 |
| Melville Tandem 90 | Lisse | *Noir Rockland*  *Nuancé Beige Ambré Nuancé Gris Newport*  *Nuancé Gris Ombragé*  *Nuancé Gris Scandina* | **A** : 90 x 67 x 201 mm **B** : 90 x 67 x 268 mm **C** : 90 x 67 x 335 mm **D** : 90 x 67 x 402 mm | **A** : 3 9/16 x 2 5/8 x 7 7/8 po. **B** : 3 9/16 x 2 5/8 x 10 1/2 po. **C** : 3 9/16 x 2 5/8 x 13 3/16 po. **D** : 3 9/16 x 2 5/8 x 15 13/16 po. | ASTM C 1372 |
| Melville Tandem 180 | Lisse | *Noir Rockland*  *Nuancé Beige Ambré Nuancé Gris Newport*  *Nuancé Gris Ombragé*  *Nuancé Gris Scandina* | **A**:180 x 67 x 335 mm **B**: 180 x 67 x 402 mm **C**: 180 x 67 x 469 mm | **A**: 7 1/16 x 2 5/8 x 13 3/16 po. **B** : 7 1/16 x 2 5/8 x 15 13/16 po. **C**: 7 1/16 x 2 5/8 x 18 1/2 po. | ASTM C 1372 |
| Orion | Lisse | *Nuancé Beige Ambré Nuancé Gris Scandina* | **A** : 180 x 203 x 813 mm | **A** : 7 1/16 x 8 x 32 po. | ASTM C 1372 |
| RB Standard | Texturé | *Gris Nuancé Gris Désert Nuancé Gris Granite Noir Sierra* | **A** : 150 x 300 x 200 mm | **A** : 5 29/32 x 11 13/16 x 7 7/8 po. | ASTM C 1372 |
| RB Coin | Texturé | *Gris Nuancé Gris Désert Nuancé Gris Granite Noir Sierra* | **A** : 150 x 300 x 200 mm | **A** : 5 29/32 x 11 13/16 x 7 7/8 po. | ASTM C 1372 |
| Talus Universel | Lisse | *Gris* | **A** : 135 x 280 x 215 mm | **A** : 5 5/16 x 11 x 8 1/2 po. | ASTM C 1372 |
| Talus Universel à face éclatée | Texturé | *Gris* | **A** : 134 x 305 x 215 mm | **A** : 5 5/16 x 12 x 8 1/2 po. | ASTM C 1372 |
| Tandem Next Module Structural 180 | Lisse | *Gris* | **A** : 180 x 200 x 199 mm | **A** : 7 1/16 x 7 7/8 x 7 7/8 po. | ASTM C 1372 |
| Tandem Module Structural 90 | Lisse | *Gris* | **A**: 90 x 155 x 201 mm **B**: 90 x 155 x 268 mm **C**: 90 x 155 x 335 mm **D** : 90 x 155 x 402 mm | **A**: 3 9/16 x 6 1/8 x 7 7/8 po. **B**: 3 9/16 x 6 1/8 x 10 1/2 po. **C**: 3 9/16 x 6 1/8 x 13 3/16 po. **D** : 3 9/16 x 6 1/8 x 15 13/16 po. | ASTM C 1372 |
| Urbano | Lisse | *Nuancé Beige Ambré Nuancé Gris Ombragé*  *Nuancé Gris Scandina* | **A**: 201 x 120 x 335 mm **B**: 201 x 120 x 402 mm **C**: 201 x 120 x 469 mm | **A**: 7 15/16 x 4 3/4 x 13 3/16 po. **B**: 7 15/16 x 4 3/4 x 15 13/16 po. **C**: 7 15/16 x 4 3/4 x 18 1/2 po. | ASTM C 1372 |
| Vario 90 | Lisse | *Nuancé Beige Ambré Nuancé Gris Newport Nuancé Gris Scandina* | **A** : 90 x 238 x 317,5 mm **B** : 90 x 238 x 397 mm **C** : 90 x 238 x 476,5 mm | **A** : 3 9/16 x 9 3/8 x 12 1/2 po. **B** : 3 9/16 x 9 3/8 x 15 5/8 po. **C** : 3 9/16 x 9 3/8 x 18 3/4 po. | ASTM C 1372 |
| Vario 180 | Lisse | *Nuancé Beige Ambré Nuancé Gris Newport Nuancé Gris Scandina* | **A** : 180 x 238 x 317,5 mm **B** : 180 x 238 x 397 mm **C** : 180 x 238 x 476,5 mm | **A** : 7 x 9 3/8 x 12 1/2 po. **B** : 7 x 9 3/8 x 15 5/8 po. **C** : 7 x 9 3/8 x 18 3/4 po. | ASTM C 1372 |
| Wedgestone | Texturé | *Nuancé Gris Désert Nuancé Gris Granite* | **A** : 100 x 200 x 231 et 153 mm | **A** : 3 15/16 x 7 7/8 x 9 3/32 et 6 po. | ASTM C 1372 |
| Wallstone Standard | Texturé | *Nuancé Gris Désert Nuancé Gris Granite* | **A** : 100 x 200 x 300 mm | **A** : 3 15/16 x 7 7/8 x 11 13/16 po. | ASTM C 1372 |
| Wallstone Coin | Texturé | *Nuancé Gris Désert Nuancé Gris Granite* | **A** : 100 x 200 x 300 mm | **A** : 3 15/16 x 7 7/8 x 11 13/16 po. | ASTM C 1372 |

FIN DE LA SECTION